Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA MŁYNA KULOWEGO DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa młyna kulowego do mielenia i mieszania suchych próbek laboratoryjnych

Dostarczone urządzenia muszą  być  urządzeniami fabrycznie  nowymi,  kompletnymi,  gotowymi  do  użytkowania  bez  dodatkowych  zakupów  i  inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a)  dostarczenia urządzeń

b)  transportu do wskazanego miejsca dostawy,

c) instalacji i szkolenia

Wymagane (minimalne) parametry:

- Czas mielenia: od 1 sek. do 100 min

- Ziarno wstępne : < 10 mm

- Ziarno końcowe: zależne od czasu do 20 µm

- Naczynie mielące: misa z kulką mielącą (opcjonalnie: dysk i pierścień mielący)

- Misa mieląca: wykonana ze stali azotowanej powierzchniowo 
(twardość ok. 65 HRC)

- Elementy mielące wykonane z tlenku cyrkonu – badania prowadzone są w kierunku metali zatem elementy młynka nie mogą być wykonane ze  standardowych materiałów jak np. stal nierdzewna

- Efektywna pojemność misy: max. 30-35ml

- Możliwość mielenia bezpyłowego i bez kontaminacji: Cd, Cu, Ca, Cr, Mg, Ni, Hg, P

- Możliwość wyposażenia młynka w misę kriogeniczną (mielenie w ciekłym azocie)